Rex-Lith Transparent Kö 151       Instrucţiuni de utilizare
Pregătirea:

Se îndepărtează toate piesele mobile.

Deteriorările din zona exterioară sau din zone umede se retuşează în prealabil cu Fehler-Ex şi astfel se presigilează zona deteriorată.

Dozarea întăritorului:

Maxim 1,5 – 2,0 % (vezi foto prospect – punctul mic este întăriotrul).

Colorarea:

Se adaugă maxim 5 picături de Fehler-Ex sau 3 picături de Color-Tinktur pe 1 cm de pastă de chit (echivalent a 1,5 g).

Atenţie: Prin adăugarea colorantului cantitatea de întăritor se dublează. Intotdeauna se amestecă mai întâi cu colorantul şi după aceea se adaugă întăritorul.

Amestecare / timp de utilizare:

Chitul Rex Lith se aşează pe un suport neabsorbant. Dacă este necesară colorarea, se adaugă mai întâi substanţa de colorare, după aceea întăritorul. La nevoie se amestecă mai întâi cu substanţa de colorare în cruciş, apoi cu întăritorul. După amestecare, chitul Rex Lith se poate prelucra timp de 5 – 8  minute.

Umplerea:

Locurile deteriorate se retuşează cu amestecul până cînd acestea sunt bine umplute         ( resp. supraîncărcare ). Se aplică folia transparentă şi se presează uşor cu spatula de umplere.

Nivelarea:

Când chitul începe să se întărească ( este încă elastic ) se îndepărtează cu atenţie folia transparentă şi se îndepărtează treptat în straturi fine surplusul de chit. Resturile de chit de pe suprafeţele intacte pot fi îndepărtate cu ajutorul filţului de şlefuit cu suport sau al tricotului  îmbibat cu substanţă fluidă de şlefuit Korrektur-Anlöser.

Finisaj:

Structura: porii se refac prin înţeparea uşoară cu un ac sau cu un ţicling.

Culoarea: se pulverizează mai multe straturi fine, fără a se umezi prea tare, de lac König PF Decklack.

Gradul de luciu: gradul de luciu dorit se obţine prin pulverizarea de la 30 – 40 cm unui strat de  lac König Ansatzlos Plus.
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