 Rex-Lith Transparent Kö 151                 FISA TEHNICA
Domeniu de utilizare:

· Pentru reparaţia suprafeţelor puternic solicitate.

· Potrivit pentru supralăcuire în linia de lăcuire

Proprietăţile produsului:

· Chit pentru lemn bicomponent cu întărire rapidă (în funcţie de temperatura proprie şi a mediului, optim 18( C - 25(C).

· Răşină poliesterică diluată în styrol thixotropic, uşor gălbuie. Întăritorul este un peroxyd stabilizat.

· Stabilitate la depozitare, în cazul depozitării la rece, până la 2 ani.

· In timpul fazei de întărire prezintă o uşoară contracţie (1 – 2 %)

· Toate tipurile de Rex-Lith pot fi amestecate între ele.

· Posibilitatea pigmentării cu materiale de retş „König“ (Fehler-Ex/Color-Tinktur).

Indicaţii de prelucrare:

· Temperatura de prelucrare trebuie să fie între 15°C şi 25°C.

· Raport de amestecare: cantitate de întăritor max. 1,5 – 2,5 %. Prea mult întăritor va închide la culoare răşina.

In cazul în care cantitatea de întăritor este prea mică şi la o temperatură proprie şi a încăperii prea scăzută nu reacţionează corect, poate, de ex. să aibă o consistenţă elastică. De ex.: un fir de 4 cm de pastă Rex-Lith Transparent Kö 151 se amestecă cu atenţie, cruciş, cu 2 cm de întăritor pe un suport neabsorbant, de ex. scândura de amestecare Kö 609. După aceea, chitul Rex Lith Transparent se va subţia, devenind lichid. După cca. 60 sec. amestecul va deveni din nou solid, astfel încât va putea fi utilizat pentru umplerea locurilor deteriorate.

· După întărire stratul de deasupra poate fi lipicios dacă nu s-a utilizat folia de acoperire anexată. Acest strat poate fi îndepărtat cu Korrektur-Anlöser Kö 711.

· După aceea, chitul Rex Lith Transparent Kö 151 se poate prelucra mecanic. Se nivelează utilizându-se hârtie de şlefuit de la granulaţie mare la granulaţie din ce in ce mai fină sau un ţicling, apoi se lustruieşte cu sortimentul de şlefuit sau de lustruit manual Kö 655 aducându-se la gradul de luciu dorit.
· Pigmentarea: chitul Rex  Lith Transparent Kö 151 poate fi pigmentat cu Fehler-Ex şi Color-Tinktur. Pentru negru foarte lucios trebuie utilizat König Tiefschwarz Kö 641 . De ex. la un fir de 2 cm de pastă Rex-Lith Transparent se amestecă 1 picătură de König Tiefschwarz Kö 641

Indicaţii profesionale de la centrul de perfecţionare König:

· Inainte de umplere cu Rex-Lith se acoperă cu bandă adezivă zona din jurul locului deteriorat

· O amestecare atentă, lentă diminuează formarea buleleor de aer (important la gradul ridicat de luciu).

· Chitul Rex Lith Transparent aplicat se acoperă imediat cu folia transparentă care împiedică formarea stratului lipicios de deasupra.

Formă de livrare:

Tub de 120 g + accesorii





Doză de 750 g + întăritor 2 x 25 g 
Testări:

· Rezistenţă la temperatură:
 
până la 110°C
· Rezistenţă mecanică:
 
indică o rezistenţă mecanică foarte mare 
· Timp de întarire: 
in funcţie de temperatură timpul de întărire este

de 20 – 30 min.

· Utilizabil pe următoarele 
· suprafeţe: 
lemn, material sintetic, poliester (nu este 


potrivit pentru polietilenă,polipropilenă,teflon)

· Supralăcuire:
poate fi lăcuit cu toate tipurile de lac König.

· Aderenţă:
bună până la foarte bună pe toate suprafeţele sus 

amintite.
Indicaţii pentru protecţie:

· La contactul cu ochii aceştia se vor spala bine cu apă şi se consultă medicul.

· A nu se inhala vaporii.

· A se utiliza doar în spaţii bine aerisite.

· In cazul aerisirii necorespunzătoare se va purta mască de protecţie.

· A nu se păstra la îndemâna copiilor.

Indicaţii pentru protecţia muncii:

· In cazul inhalării dăunător sănătăţii (conţine Styrol)

· Irită pielea şi ochii

· Inflamabil

· A se respecta igiena muncii

Indicaţii de eliminare:

· Rex-Lith şi întăritorii săi sunt în forma existentă deşeuri speciale cu descrierea: „chit şi pastă, neîntărită“. Eliminarea se poate face doar în condiţii speciale corespunzătoare. 

Aceste informaţii rezultă în urma cunoaşterii celei mai bune posibile, ele trebuie şi pot fi avute în vedere doar fără obligo.

In cazuri concrete, indicatiile de utilizare trebuie să fie adaptate cerinţelor concrete existente.
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