 Rex-Lith Holz  Kö 152                         FISA TEHNICA
Domeniu de utilizare:

· Pentru reparaţia suprafeţelor puternic solicitate.

· Pentru refacerea colţurilor şi canturilor deteriorate.

· Pentru remontarea feroneriilor, bucşelor şi şuruburilor rupte sau smulse.

· Pentru umplerea găurilor, zgârieturilor şi imprimărilor adânci.

Proprietăţile produsului:

· Chit pentru lemn bicomponent cu întărire rapidă, într-o nuanţă de stejar mediu.

· Răşină poliesterică diluată în styrol thixotropic, uşor gălbuie. Întăritorul este un peroxyd stabilizat.

· Stabilitate la depozitare, în cazul depozitării la rece, până la 2 ani.

· Timpul de întărire depinde de temperatura proprie şi de cea a mediului. Optim 18°C-25°C.

· In timpul fazei de întărire prezintă o uşoară contracţie (1 – 2 %)

· Toate tipurile de Rex-Lith pot fi amestecate între ele.

· Posibilitatea pigmentării cu materiale de retş „König“ (Fehler Ex/Color Tinktur).

· După întărire poate fi prelucrat ca şi lemnul.

Indicaţii de prelucrare:

· Temperatura de prelucrare trebuie să fie între 15°C şi 25°C.

· Raport de amestecare: cantitate de întăritor max. 1,5 – 2,5 %. De ex.: un fir de 4 cm de pastă Rex-Lith Holz se amestecă cu 2 cm de întăritor.

· Se amestecă cu grijă, în cruciş de 6 –8 ori pe un suport neabsorbant (de ex. paleta de combinare „Kö 609“); întăritorul se  amestecă uniform. Apoi se umple imediat locul deteriorat. Atenţie: golurile de aer influenţează aderenţa. Feroneriile şi şuruburile se montează concomitent.

· Surplusul se îndreaptă cu folia anexată. Folia se îndepărtează cu atenţie doar după uscare şi se va curăţa imediat cu diluant de curăţare „Kö 711“.

· Pigmentarea: pe cm de pastă Rex-Lith Holz, 3-5 picături de Fehler Ex „Kö 240“ sau 1-3 picături Color-Tinktur „Kö 220“. Important: pigmentarea se face întotdeauna înainte de a adăuga întăritorul. Timpul de întărire poate fi prelungit prin aceasta.

Indicaţii profesionale de la centrul de perfecţionare König:

· Inainte de umplere cu Rex-Lith se acoperă cu bandă adezivă zona din jurul locului deteriorat.

· In cazul rotunjirilor sau profilelor modelate a se folosi în loc de folie elastică, folie simplă de împachetare, care se îndepărtează doar după întărire.

· La o mânuire atentă materialul poate fi eliminat în straturi subţiri, strat cu strat şi în stare se semi-uscare, imediat ce nu mai este lipicios sau îndepărtat cu diluant de corectare „Kö 711“ întins pe tricot „Kö 425“.

· Rex-Lith „Kö 152“ poate fi uşor colorat cu Rex-Lith alb „Kö 153“ (se obţine o nuanţă mai deschisă) şi cu Fehler Ex „Kö 240“ precum şi cu Color Tinktur „Kö 220“

Formă de livrare:

Tub de 150 g + accesorii





Doză de 1000 g + întăritor 2 x 25 g 

Testări:

· Rezistenţă la temperatură:
 
până la 110°C
· Rezistenţă mecanică:
 
indică o rezistenţă mecanică foarte mare 
· Timp de întarire: 
in funcţie de temperatură timpul de întărire este

de 20 – 30 min.

· Utilizabil pe următoarele suprafeţe: lemn, material sintetic, poliester (nu este 


     potrivit pentru polietilenă,polipropilenă,teflon)

· Supralăcuire:
poate fi lăcuit cu toate tipurile de lac König.

· Aderenţă:
bună până la foarte bună pe toate suprafeţele sus 

amintite.

Indicaţii pentru protecţie:

· La contactul cu ochii aceştia se vor spala bine cu apă şi se consultă medicul.

· A nu se inhala vaporii.

· A se utiliza doar în spaţii bine aerisite.

· In cazul aerisirii necorespunzătoare se va purta mască de protecţie.

· A nu se păstra la îndemâna copiilor.

Indicaţii pentru protecţia muncii:

· In cazul inhalării dăunător sănătăţii (conţine Styrol)

· Inflamabil

· Irită pielea şi ochii

· A se respecta igiena muncii

Indicaţii de casare:

· Rex-Lith şi întăritorii săi sunt în formele de mai sus resturi speciale cu descrierea: „chit şi pastă, neîntărită“. Debarasarea de acestea se poate face doar în condiţii speciale corespunzătoare. 

Aceste informaţii rezultă în urma cunoaşterii celei mai bune posibile, ele trebuie şi pot fi avute în vedere doar fără obligo.

In cazuri concrete, indicatiile de utilizare trebuie să fie adaptate cerinţelor concrete respective.
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