 Rex-Lith Weiss  Kö 153                           FISA TEHNICA
Domeniu de utilizare:

· Pentru reparaţia tuturor suprafeţelor uni din lemn şi material plastic, puternic solicitate.

· Pentru refacerea colţurilor şi canturilor deteriorate de la plăcile stratificate şi cele melaminate.

· Pentru recondiţionarea defectelor, pentru umplerea găurilor, zgârieturilor şi imprimărilor adânci.

Proprietăţile produsului:

· Chit bicomponent cu întărire rapidă (în funcţie de temperatura proprie şi cea a mediului, temperatura optimă 18( - 25( C).

· Răşină poliesterică diluată în styrol thixotropic, uşor gălbuie. Întăritorul este un peroxyd stabilizat.

· Stabilitate la depozitare până la 2 ani.

· In timpul fazei de întărire prezintă o uşoară contracţie (1 – 2 %)

· Toate tipurile de Rex-Lith pot fi amestecate între ele.

· Datorită culorii albe a produsului, schimbarea culorii este posibilă cu Fehler Ex Kö 240 numai condiţionat, deoarece de cele mai multe ori se formează tonuri pastel.

· Poate fi supralăcuit cu vopsele şi lacuri unicomponente sau bicomponente.

Indicaţii de prelucrare:

· A se testa în prealabil compatibilitatea.

· Temperatura de prelucrare trebuie să fie cuprinsă între 15°C şi 25°C.

· Raport de amestecare: cantitate de întăritor max. 1,5 – 2,5 %. De ex.: un fir de 4 cm de pastă Rex-Lith Weiss se amestecă cu 2 cm de întăritor.

· Se amestecă cu grijă, în cruciş de 6 –8 ori pe un suport neabsorbant (de ex. paleta de combinare „Kö 609“); întăritorul se  amestecă uniform. Apoi se umple imediat locul deteriorat. Atenţie: golurile de aer influenţează aderenţa. Feroneriile şi şuruburile se montează imediat.

· După întărire locul reparat poate fi prelucrat în continuare.

· Supralăcuirea cu lac pigmentat de acoperire bicomponent trebuie să se realizeze abia după 2 – 4 ore, deoarece prin descompunerea peroxidului pot apărea albiri ale lacului deja existent.

· Pigmentarea: Produsul Rex Lith Weiss Kö 153 poate fi pigmentat cu Fehler Ex Kö 240, culoarea „negru 758“ în diverse tonuri de gri, în funcţie de cantitatea de culoare adăugată. Pe cm de pastă Rex-Lith Weiss, 1 picătură de Fehler Ex „Kö 240“. Important: pigmentarea se face întotdeauna înainte de a adăuga întăritorul. Timpul de întărire poate fi prelungit prin aceasta.

Indicaţii profesionale de la centrul de perfecţionare König:

· Inainte de umplere cu Rex-Lith se acoperă cu bandă adezivă zona din jurul locului deteriorat.

· Locul retuşat se îndreaptă cu folia alăturată şi aceasta se îndepărtează cu atenţie abia după uscare. Folia se va curăţa imediat cu diluant de curăţare „Kö 711“.

· La o mânuire atentă materialul poate fi eliminat în straturi subţiri, strat cu strat şi în stare se semi-uscare, imediat ce nu mai este lipicios sau îndepărtat cu diluant de corectare „Kö 711“ întins pe tricot „Kö 425“.

Formă de livrare:

Tub de 200 g + accesorii





Doză de 1000 g + întăritor 2 x 25 g 

Testări:

· Rezistenţă la temperatură:
 
până la 110°C
· Rezistenţă mecanică:
 
indică o rezistenţă mecanică foarte mare 
· Timp de întarire: 
in funcţie de temperatură timpul de întărire este

de 20 – 30 min.

· Utilizabil pe următoarele suprafeţe: lemn, material sintetic, poliester (nu este 


     potrivit pentru polietilenă,polipropilenă,teflon)

· Supralăcuire:
poate fi lăcuit cu toate tipurile de lac König.

· Aderenţă:
bună până la foarte bună pe toate suprafeţele sus 

amintite.

Indicaţii pentru protecţie:

· A nu se inhala vaporii.

· A se utiliza doar în spaţii bine aerisite.

· In cazul aerisirii necorespunzătoare se va purta mască de protecţie.

· A nu se păstra la îndemâna copiilor.

Indicaţii pentru protecţia muncii:

· Inflamabil (conţine Styrol)

· Irită pielea şi ochii

· A se respecta igiena muncii

Indicaţii de casare:

· Rex-Lith şi întăritorii săi sunt în formele de mai sus resturi speciale cu descrierea: „chit şi pastă, neîntărită“. Debarasarea de acestea se poate face doar în condiţii speciale corespunzătoare. 

Aceste informaţii rezultă în urma cunoaşterii celei mai bune posibile, ele trebuie şi pot fi avute în vedere doar fără obligo.

In cazuri concrete, indicatiile de utilizare trebuie să fie adaptate cerinţelor concrete respective.
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