                             MATERIALE DE RETUŞ KÖNIG

                                                  Fisa tehnica
Fenster-Fix Premium „Kö 243 546”

…gata imediat de folosire datorită curgerii optime a lacului

Domeniu de utilizare:

· pentru colorarea canturilor si nuturilor la profile PVC pentru ferestre si usi
· utilizabil in mediu interior si exterior

Caracteristici:

· lac de acoperire pigmentat pe baza acrilica
· se usucă rapid, rezistă la spălare şi frecare
· opacitate buna

· randament ridicat de aplicare
· rezistenta buna la UPVC

· stabilitate buna la lumina

· rezistenta buna la factori atmosferici

· gata imediat pentru utilizare

Proprietati fizice si timp de depozitare:
· Prelucrare ( utilizare ): la 18-25gr.C si 55-65% RH

· Uscare la praf: dupa aprox. 2-5 minute

· Uscare la atingere: dupa aprox. 5-10 minute

· Intarire completa/ aderenta: dupa aprox. 24 ore ( depinde de temperatura mediului si grosimea tratului aplicat )

· Randament de aplicare: aprox. 25 m ( aplicat complet opac )

· Rezistenta la lumina: buna

· Rezistenta UPVC: buna
· Rezistenta la vreme: buna ( conf. test IFT Rosenheim nr. 12-001800-PRO2 )

· Timp de depozitare: minim 2 ani ( depozitat la temperatura de camera in ambalaj original inchis )
Indicaţii de utilizare ( vezi si fotografiile din flyer ):

1. Pregătirea şi agitarea:

· Părţile ce urmează a fi colorate trebuie să fie uscate, fără praf sau grăsimi. Eventual pot fi curăţate cu “König Kunststoff Cleaner” sau ”König Korrektur-Anlöser”

· Carioca se va ţine bine strânsă în mână şi se va agita puternic, cu capacul jos 

      ( trebuie ca bila interioară să se audă) aprox. 30 de secunde. Apoi se va deschide

      carioca – vârful trebuie sa fie îndreptat în sus.

2. Compensarea (egalizarea) presiunii:

În carioca se poate dezvolta o suprapresiune datorită unor influenţe exterioare (căldură). Pentru evitarea formării de stropi (surplus de lac), trebuie efectuată o compensare (egalizare) a presiunii. În acest scop se va scoate capacul si se va presa uşor/ scurt ( carioca tinuta cu vârful în sus, de preferinta pe un tifon ) în locul marcat “ P ” ( de la Press- Apasă), pentru a se elibera “aerul” strâns. 

3. Activarea:

Carioca se va ţine cu vârful în jos, se va presa din nou uşor pe zona marcata           “ P ”; ventilul se va deschide iar lacul va curge în vârf. Daca este necesar, 

se va sterge varful pe un tifon, pentru a elimina surplusul de lac scurs.

Indicaţie: În cazul în care nu aţi mai lucrat cu un astfel de tip de cariocă, vă recomandăm să faceţi câteva 

              încercări pe o suprafaţă de probă, pentru a căpăta experienţă în ceea ce priveşte utilizarea corectă. 

4. Aplicarea culorii:

      Varful cariocii se va aplica pe zona de retusat intr-un unghi diedru de cca 45° cu

       o presare usoara. Ventilul se va deschide si lacul va curge in continuare bine   

       dozat si continuu. In timpul aplicarii evitati sa apasati pe ” P ” – apasarea

       conduce la o curgere necontrolata a lacului. Prin noua forma a varfului veti putea

       lucra foarte usor si in locuri mai greu de atins ( colturi, zone inguste ). De 

       asemenea, se pot realiza trasaje de latimi neuniforme. INDICATIE: daca in

       timpul lucrului putere de acoperire scade, agitati din nou carioca si dezaerati-o,

       asa cum s-a prezentat in foto 2 ! 

             După utilizare, carioca se va închide !

Precautii de siguranta:

            Conf. etichetei si a fisei de securitate.
Casare:
· a nu se lăsa lacul să ajungă în canalizare

· ambalajele necontaminate pot fi reciclate
-     resturile de material se pot îndepărta conform normei europene 080111 

       ( European Waste Code )

· informaţii mai exacte găsiţi în fişa de siguranţă sau întrebaţi la oficiul Dvs. responsabil pentru deşeuri.

Formă de livrare:

Carioci separate

Sortiment de 5

Sortiment de 10

Nuanţe standard şi S.A. ( speciale –Renolit, Cova, Hornschuh, Salamander, Veka, Rehau, Gealan, etc – vezi tabelul de culori speciale - si dupa mostra client )

Vârfuri de schimb de 10 mm

