 Creion corector Pinsel-Fix lac de acoperire                                           Kö 288.000
Domeniu de utilizare:

· pentru retuşare prealabilă la umplerea zgârieturilor şi a găurilor cu materiale de umplere “König”  

· pentru retuşare prin acoperire cu pensulă a suprafeţelor din lemn, material plastic şi piatră

· pentru a obţine nuanţele de bază şi pentru a trasa nervurile

· pentru colorarea lui Rex Lith Holz şi Rex Lith Transparent

· recomandat pentru folosirea atât în interior cât şi în exterior

Caracteristici:

· lac de acoperire pigmentat pa bază acrilică

· se usucă rapid

· putere mare de acoperire

· supralăcuibil cu toate lacurile de retuş şi de pulverizare “König”

· rezistenţă bună pe multe suprafeţe lăcuite, suprafeţe de materiale plastice şi de metal (în afară de PVC moale)

· stabilitate bună faţă de lumină şi rezistenţă bună la intemperii (la grosime de strat potrivită!)

· calitatea lacului împlineşte cerinţele conform VOB timp de 2 ani – la utilizare corectă

· culorile uscate pot fi dizolvate şi bine amestecate între ele pe scândură

Indicaţii de utilizare:

Se îndepărtează capacul. Vârful cariocii se îndreaptă în sus şi prin apăsare în zona “Press” se dezaerează carioca. Se aşează capacul şi carioca Pinsel fix se agită bine cu vârful îndreptat în sus cca. 20 de secunde, bilele interioare trebuie auzite. Se îndepărteză capacul şi se dezaereză carioca din nou. Acum vârful se îndreaptă în jos şi se apasă încet în zona “Press” deasupra unei scânduri, ulcicuţei, hârtiei sau ţesăturii din bumbac până când vopseaua sau lacul transparent picură pe fund. Picăturile de vopsea sau de lac transparent se şterg pe fund, aşa încât să se obţină o distribuţie optimală a fluidului în pensulă. Nu se retuşează prea umed, în special la retuşări fine cu pensulă. La uscarea vârfului se pompează vopseaua sau lacul sau se umezeşte vârful cu diluant-NC. După utilizare se aşează din nou capacul. Suprafeţele care urmează a fi tratate trebuie să fie fără praf, grăsime şi silicon.    

Date despre produs:

Uscat prăfuit: după cca. 1-2 minute

Gata de atins: după cca. 2-5 minute



(valorile depind de temperatura încăperii şi de grosimea stratului)

Stabilitate faţă de lumină: bună

Rezistenţă la intemperii: bună

Termen de depozitare: cel puţin 2 ani




(în ambalajul original închis şi la temperatură de încăpere)

Siguranţă in lucru/Recomandări de siguranţă:

· uşor inflamabil

· iritant

· a se păstra îndepărtat de surse de foc – a nu se fuma

· a nu se respira aburii

· a se folosi doar în încăperi aerisite

· a nu se lăsa la îndemăna copiilor

Extras din texte de lege. Pentru mai multe date consultaţi eticheta şi fişa de siguranţă.

Indicaţii de eliminare:

· A nu se lăsa lacul să ajungă în canalizare.

· A se pune doar ambalajul gol sau uscat la gunoi. Rămăşiţe de material se pot îndepărta după ….

· Informaţii mai exacte găsiţi în fişa de siguranţă sau întrebaţi la oficiul Dvs. responsabil pentru deşeuri.

Formă de livrare:

Carioci separate

Sortiment de 5

Sortiment de 10

Nuanţe standard şi S.A. ( speciale – dupa mostra client )

Vârfuri de schimb de 10 mm

