                                                                                                        Fisa tehnica

         CREION CORECTOR PINSEL-FIX Lac transparent Kö 268
Domenii de utilizare:

-  pentru lacuiri punctuale pe suprafetelor din lemn, mase plastice, metal si piatra
-  pentru lacuirea completa de piese mici, de ex. butoane tragatoare la mobila
-  recomandat pentru folosirea atât în interior cât şi în exterior

Caracteristicile produsului:
-  lac transparent pe baza acrilica

-  uscare rapida

-  supralacuibil cu toate tipurile de lac de retus si aerosoli Koenig
-  grade de luciu: mat puteric 3-4, mat 10-13, mat matasos 19-21, luciu matasos 

    35-40, luciu 55-65
-  aderenta buna pe multe tipuri de suprafete de lac, din mase plastice si metal 

           ( nu si PVC moale )

      -  numai conditionat pe garniturile de etansare la binale din PVC

      -  culorile uscate de pe placa de amestecare dizolvabile si amestecabile cu Pinsel-Fix

          lac de acoperire.

Indicaţii de utilizare ( vedeti si fotografii din flyerul produsului ):

Inainte de folosire se agita puternic – cca 20 secunde; bila de amestecare trebuie sa se auda. Se scoate capacul. Se va presa uşor ( carioca cu vârful în sus, preferabil pe o carpa dedesubtul varfului ) în locul marcat P ( de la Press=Apasă), pentru a elibera suprapresiunea creata prin agitare ( se aude echilibrarea de presiune ). Acum se intoarece creionul cu varful in jos si cu o placa din lemn, strachioara sau carpa din bumbac sau din hartie dedesubt, se apasa usor pe P pana cand curge materialul pe suport. Picaturile de lac de pe suport se amesteca ( astfel se va obtine o repartizare optima a mediului fluid in pensula ).
A nu se retusa prea umed, in special in cazul unor retusari de pensula fine. In cazul uscarii varfului repompati lac sau reumeziti varful intr-un diluant NC. Dupa folosire puneti capacul. 

Părţile ce urmează a fi tratate trebuie să fie uscate, fără praf, grăsimi sau silicon.
Dupa folosire varful creionului se curata prin stergere, dupa care se pune capacul, strans.
Recomandare: in cazul in care creionul nu s-a folosit timp indelungat, varful se curata intr-un diluant nitrocelulozic.
Date de produs:
· Uscare la praf: dupa cca 1 – 2 minute

· Uscare la prindere: dupa cca 2 – 5 minute ( in functie de temperatura mediului si de grosimea stratului aplicat )

· Stabilitate la lumina: buna

· Rezistanta la intemperii: buna
· Depozitare: min. 2 ani ( in ambalaj original si la temperatura de camera )

Siguranta in lucru:

        Conform etichetei si a fisei de securitate.
Instructiuni de  casare:
· lacul nu trebuie sa ajunga in canalizare
· ambalajele necontaminate si eliberate de resturi pot fi reciclate

· resturile de material pot fi casate conform normei de deseuri AAV 080111- Resturi de vopsea si lac, care contin diluanti organici sau alte substante periculoase
· informatii mai exacte referitor la acestea puteti gasi in fisa de securitate
sau intrebati serviciul de colectare deseuri din raza Dvs.

Mijloace/Accesorii auxiliare pentru lucru:

Tricot din bumbac: pentru stergere, respectiv aplicare economica Art.Nr. 422 000-403

König Kunststoff/ Plastic  Cleaner KKC – Art. Nr. 506000- 605/ 506000-600
König Kunststoff/ Plastic Cleaner Plus KKC  – Art. Nr. 506001- 605/ 506001-600

König Korrektur-Anlöser – Art. Nr. 711000
Vârf de rezervă alb – Art Nr.  EB 2898 
